SEZIONE A

CAPITOLATO TECNICO

Fornitura di materiale per ortopedia, bendaggi funzionali, materiale per sala gessi e materiale per traumatologia d’urgenza occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO e I.R.C.C.S della Regione Liguria

N° gara: _______________

Periodo di 36 mesi con opzione di rinnovo per un ulteriore anno

LOTTI n. 22

OGGETTO CONTRATTO

Il presente documento ha come oggetto la fornitura di “Materiale per ortopedia, bendaggi funzionali, materiale per sala gessi e materiale per traumatologia d’urgenza” occorrente al fabbisogno delle AA.SS.LL., EE.OO. ed IRCCS della Regione Liguria, suddiviso in n. 22 lotti e di seguito descritto:

| Lotto | Descrizione | Caratteristiche di minima | Misure |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BENDE GESSATE A PRESA RAPIDA | Supporto in garza di puro cotone, massa di gesso spalmata uniformemente su tutta la benda, peso gesso non inferiore a 500 g/m2. Indicazione in scheda tecnica dei liganti usati, perdita di peso all'imbibizione non superiore al 10%, tempo di presa inferiore a 4 minuti, radiotrasparenti. In confezionamento adeguato per conservazione prodotto | Altezza cm. 10 x lunghezza m. 3 Altezza cm. 15 x lunghezza m. 3 Altezza cm. 20 x lunghezza m. 3 |
| 2 | VOCE "A" - BENDE SINTETICHE IN FIBRA DI "VETRO" | Bende sintetiche costituite da un supporto in fibra di vetro impregnato di resina poliuretanica che indurisce in acqua. Il supporto deve essere dotato di elasticità sia in senso longitudinale che in senso trasversale. La benda deve essere totalmente radiotrasparente, permeabile all'aria, resistente e di facile rimozione. Ogni benda deve essere confezionata singolarmente in busta sigillata | Altezza cm. 5 x lunghezza m. 3 Altezza cm. 7,5 x lunghezza m. 3 Altezza cm. 10 x lunghezza m. 3 Altezza cm. 12,5 x lunghezza m. 3 |
|  | VOCE "B" - BENDE SINTETICHE SENZA FIBRA DI "VETRO" | Bende sintetiche senza fibra di vetro impregnato con resina. Il supporto deve essere dotato di elasticità sia in senso longitudinale che in senso trasversale. La benda deve essere totalmente radiotrasparente, permeabile all'aria, resistente e di facile rimozione Il dispositivo dovrà essere in confezioni singola | Altezza cm. 5 x lunghezza m. 3 Altezza cm. 7,5 x lunghezza m. 3 Altezza cm. 10 x lunghezza m. 3 Altezza cm. 12,5 x lunghezza m. 3 |

| 3 | VOCE "A" - BENDE ADESIVE BIELASTICHE | Confezionate in puro cotone o misto rayon con lunghezza in tensione di almeno 4 metri, estensibili in senso longitudinale e trasversale con massa adesiva ipoallergenica a base di ossido di zinco, traspirante e permeabile | Altezza cm. 8 e 10 x larghezza cm. 5 Altezza cm. 8 e 10x lunghezza cm. 7,5 Altezza cm. 8 e 10 x lunghezza cm. 10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VOCE "B" - BENDE ADESIVE ELASTICHE | Confezionate in puro cotone o misto con lunghezza in tensione almeno 4 metri, estensibili solo in senso longitudinale, traspirante o permeabile | Altezza cm. 8 e 10 x larghezza cm. 5 Altezza cm. 8 e 10x lunghezza cm. 7,5 Altezza cm. 8 e 10 x lunghezza cm. 10 |
| 4 | COTONE DI GERMANIA NON STERILE | Ovatta ortopedica, per imbottiture sotto gesso, costituita da materiale sintetico o sintetico misto a cotone. Morbida, soffice, facilmente sfrangiabile al termine dell'applicazione. Il materiale non deve strapparsi alla normale tensione a cui è sottoposto durante l'utilizzo. La lunghezza dei rotoli deve essere specificata in etichetta | Altezza cm. 10 x lunghezza m. 4 Altezza cm. 15 x lunghezza m. 4 Altezza cm. 20 x lunghezza m. 4 |
| 5 | CEROTTO PER BENDAGGI FUNZIONALI | Cerotto per bendaggi funzionali. Supporto in tessuto non elastico Gamma completa di misure | lunghezza cm. 2,5 lunghezza cm. 3,8 lunghezza cm. 5 |
| 6 | MAGLIA TUBOLARE ELASTICA | Tessuto di maglia tubolare a costa, senza cuciture, composto da cotone e/o viscosa e contenente fibre elastiche rivestite da una guaina di tessuto. Destinato alla realizzazione di bendaggi a compressione graduale controllata. Non deve contenere sbiancanti ottici | Altezza cm. 4,5 x lunghezza m. 10 Altezza cm. 6,5 x lunghezza m. 10 Altezza cm. 8 x lunghezza m. 10 Altezza cm. 10 x lunghezza m. 10 Altezza cm. 12 x lunghezza m. 10 Altezza cm. 14 x lunghezza m. 10 Altezza cm. 16 x lunghezza m. 10 Altezza cm. 18 x lunghezza m. 10 Altezza cm. 35 x lunghezza m. 10 Altezza cm. 40 x lunghezza m. 10 |

| 7 | BENDE IMPREGNATE ALLA COLLA DI ZINCO | Bende di garza impregnate di colla di zinco; rapporto armatura 12/8; la massa impregnante dovrà essere costituita da ossido di zinco, glicerina, acqua, ecc. Tutti i componenti oltre a quelli indicati dovranno essere specificati sulla scheda tecnica. Confezione singola | Rotoli lunghezza minima 6 metri con altezza cm. 7/10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | BENDE SALVAPELLE IN SCHIUMA DI POLIURETANO | Bende costituite da un sottile strato di schiuma di poliuretano da utilizzarsi come protettivo della pelle sotto bendaggio adesivo. Dovranno possedere una adeguata conformabilità ed elasticità sia in senso longitudinale che in senso trasversale. Non deve permettere lo scivolamento dei giri sovrapposti. | Altezza cm. 7 per lunghezza m. 20 circa |
| 9 | MAGLIA TUBOLARE DI TIPO STANDARD, NON STERILE | In tessuto tubolare con lavorazione a maglia e di adeguata elasticità con l'85% circa di cotone e 15% circa di materiale elastico idoneo. Il rapporto dilatazione/lunghezza su un campione di 50 cm. Dovrà essere dichiarato come parimenti il peso per unità di misura | Varie misure |
| 10 | SPLIT A "RANETTA" PER IMMOBILIZZAZIONE DITA | In materiale metallico, conformabili, rivestire con un cuscinetto soffice | Misure piccola, media, grande |
| 11 | STECCHE ZIMMER PER IMMOBILIZZAZIONE DITA | In alluminio, imbottite con schiuma di gomma, pieghevoli, radiotrasparenti | mm. 15x1x200 mm. 20x1x200 mm. 25x1x200 mm. 15x1x400 mm. 20x1x400 mm. 25x1x400 |
| 12 | ROTOLO PER CONFEZIONAMENTO STECCHE MISURE VARIE | Stecca artificiale composta da strati in fibra di vetro e resina poliuretanica (o materiale equivalente) racchiusi in una maglia protettiva in materiale sintetico | Altezza cm. 7 x lunghezza cm 4,5 x altezza fino a cm. 15 Altezza cm. 10 x lunghezza cm 4,5 Altezza cm. 12 x lunghezza cm 4,5 Altezza cm. 15 x lunghezza cm 4,5 Altezza cm. 20 x lunghezza cm 2.3 |
| 13 | BENDAGGIO PER RIDUZIONE FRATTURE CLAVICOLARI | Bendaggio per riduzione fratture clavicolari in poliuretano rivestito di maglina. Chiusure con ganci e velcro, Tensionatore anteriore e pressore regolabile | Misure piccola, media, grande |
| 14 | BENDAGGIO TUBOLARE PER OMERO | Bendaggio tubolare per immobilizzazione della spalla e della parte superiore del braccio in posizione di adduzione, realizzato in maglia tubolare. Fissaggio, chiusura e regolazione mediante velcro | Misure piccola, media, grande |
| 15 | BENDAGGI PER IMMBOLIZZAZIONE BRACCIO-SPALLA | Sistema di supporto e immobilizzazione che consenta di mantenere l'arto superiore stretto al corpo in posizione di adduzione, immobilizzando la spalla. Chiusura mediante velcro. Gamma completa di misure o modello adattabile a tutte le misure, ambidestro | Misure piccola, media, grande |
| 16 | COLLARE CERVICALE TIPO PHILADELPHIA | Collare cervicale anatomico a due valve tipo Philadelphia con appoggio mento-occipitale e fori di aerazione. Radiotrasparente, Dotato di foro per tracheotomizzati | Altezza cm. 8 Altezza cm. 11 Altezza cm. 13 misura piccola media grande |
| 17 | TUTORE RIGIDO GINOCCHIO IN ESTENSIONE | Ginocchiera monoblocco con stecche regolabili lateralmente e medialmente e per la stabilità. Imbottitura interna in spugna di cotone o similare. Chiusura a velcro | Misure piccola, media, large, x large |
| 18 | STACKS PER IMMOBILIZZAZIONE FALANGE DISTALE | Ferule secondo Stacks per il trattamento delle fratture delle falangi terminali o delle rotture sottocutanee dei tendini estensori delle dita della mano. | Varie misure (da 1 a 7). |
| 19 | TUTORI PER ARTO SUPERIORE A 15° o 30° | Trattasi di bendaggio per l'immobilizzazione di spalla nelle patologie del cingolo scapolo-omerale con rotazione esterna a 15° o 30°. Munito di cuscino pre-sagomato, chiusure a velcro e preferibilmente con pallina riabilitativa | Small Media Large |
| 20 | TIRADITA | Trattasi di cilindro in reticella d'acciaio con una base aperta e l'altra chiusa con un gancio per la trazione, Rete di acciaio, con gancio per la trazione e resistente alla trazione stessa | Extra- Small Small Media Large |
| 21 | STECCHE IN ALLUMINIO | Trattasi di stecche in alluminio, modellabili, tipo AC63 cotto, bruschiato da tutti i lati, aventi ad una estremità un foro di mm. 4 adeguatamente bruschiato, modellabili e con rifiniture atraumatiche. | mm. 15x2x280 mm. 20x2x280 mm. 25x2x280 |
| 22 | SUPPORTO PER POLSO E AVAMBRACCIO | Dispositivo che permette una immobilizzazione del polso e dell'avambraccio grazie alla presenza di supporto in alluminio. Imbottitura in spugna di cotone o bouclette. Chiusura a velcro. Facilità di applicazione e stabilità una volta posizionato | Misura universale e ambidestro |

VALIDO PER TUTTI I LOTTI: 	Per le misure indicate si accetterà una tolleranza del + 10%.”.

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata per singolo lotto con le seguenti modalità:

- LOTTI 1 – 2- 3 – 4 -5  con le modalità di cui all’art. 83 del D. Lgs n. 163/2006 e cioè con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa tra gli operatori risultati idonei, valutate in base ai criteri di seguito specificati:

PREZZO: massimo punti 50 su 100

.

QUALITA’: massimo punti 50 su 100:

| LOTTO n. 1 |
| --- |
| PARAMETRI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX 50 | ATTRIBUZIONE DEL PESO |
| BENDE GESSATE A PRESA RAPIDA | Peso complessivo 50 così suddiviso | CRITERIO |
| Sub criterio | Sub peso |  |
| A1) Tenuta del gesso dopo l’immersione in acqua e compattezza post posizionamento | 22 | Si procederà a immergere la benda in un catino d’acqua a temperatura ambiente (circa 20°-25°) simulando le condizioni di ordinaria operatività. Si valuterà positivamente il minore dilavamento del gesso e conseguentemente la maggiore presa della benda su un posizionamento di prova. Il giudizio sarà graduato in base al criterio Q2 |
| B1) Resistenza costante post posizionamento | 22 | Si valuterà la resistenza del bendaggio dopo 24 ore dall’applicazione Il giudizio sarà graduato in base al criterio Q2 |
| C1) Confezionamento | 6 | Si valuterà l’idoneità del confezionamento per preservare le bende dall’umidità, a garantire l’igienicità del prodotto e la facilità di apertura. Il giudizio sarà graduato in base al criterio Q1 |

| LOTTO n. 2 |
| --- |
| PARAMETRI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX 50 | ATTRIBUZIONE DEL PESO |
| BENDE SINTETICHE IN FIBRA DI VETRO E NO | Peso complessivo 50 così suddiviso viso | CRITERIO |
| Sub criterio | Sub peso |  |
| A2) Tempo di presa | 22 | Sarà valutato maggiormente (22 punti) il prodotto con tempi di solidificazione compreso tra 45’ e 1h15’ in condizioni standard di laboratorio. Otterrà una valutazione inferiore (11 punti) il prodotto con tempo di solidificazione tra 30’ e 45’ e 1h15’ e 1h30’. Otterrà 5 punti il prodotto con tempi di solidificazione interiori a 30’ e superiori a 1h30’ Il giudizio sarà graduato in base al criterio Q1 |
| B2) Malleabilità durante il confezionamento dell’apparecchio gessato | 22 | Si procederà a effettuare una ingessatura su un oggetto di foggia non regolare (non cilindrico) e con curvature Il giudizio sarà graduato in base al criterio Q2 . |
| C2) Confezionamento | 6 | Si valuterà l’idoneità del confezionamento a preservare le bende dal contatto con l’aria, a garantire l’igienicità del prodotto e la facilità di apertura. Il giudizio sarà graduato in base al criterio Q1 |

| LOTTO n. 3 |
| --- |
| PARAMETRI DI VALUTAZIONE | PESO MAX 50 | ATTRIBUZIONE DEL PESO |
| BENDE ADESIVE ELASTICHE E BIELASTICHE | Peso complessivo 50 così suddiviso | CRITERIO |
| Sub criterio | Sub peso |  |
| A3) Malleabilità durante il confezionamento del bendaggio | 20 | Si procederà a effettuare un bendaggio su un oggetto di foggia non regolare (non cilindrico) e con curvature Il giudizio sarà graduato in base al criterio Q2 . |
| B3) Memoria di forma | 25 | Il dispositivo deve riacquistare la memoria di forma dopo la trazione Il giudizio sarà graduato in base al criterio Q2 |
| C3) Bordatura anti sfilacciamento | 5 | Sarà valutata favorevolmente la presenza di una bordatura che eviti sfilacciamenti durante e dopo il posizionamento Il giudizio sarà graduato in base al criterio Q2 . |

| LOTTO n. 4 |
| --- |
| PARAMETRI DI VALUTAZIONE | PESO MAX 50 | ATTRIBUZIONE DEL PESO |
| COTONE DI GERMANIA NON STERILE | Peso complessivo 50 così suddiviso | CRITERIO |
| Sub criterio | Sub peso |  |
| A4) Deformabilità alla trazione | 22 | Sarà valutata favorevolmente la resistenza a una trazione media Il giudizio sarà graduato in base al criterio Q2 . |
| B4) Facilità di utilizzo in fase di strappo | 22 | Sarà valutata la facilità di utilizzo nella fase di strappo in assenza di deformazione Il giudizio sarà graduato in base al criterio Q2 |
| C4) Confezionamento | 30 | Si valuterà la facilità di utilizzo Il giudizio sarà graduato in base al criterio Q1 |

| LOTTO n. 5 |
| --- |
| PARAMETRI DI VALUTAZIONE | PESO MAX 50 | ATTRIBUZIONE DEL PESO |
| CEROTTO PER BENDAGGI FUNZIONALI | Peso complessivo 50 così suddiviso | CRITERIO |
| Sub criterio | Sub peso |  |
| A5) Efficacia della componente adesiva | 20 | Si valuterà la tenuta dell’adesione Il giudizio sarà graduato in base al criterio Q2 |
| B5) Anelasticità | 20 | Si valuterà l’assenza di elasticità a seguito di trazione sia longitudinalmente che trasversalmente mediante opportune simulazioni Il giudizio sarà graduato in base al criterio Q1 |
| C5) Facilità d’uso nella fase di strappo | 10 | Sarà valutato favorevolmente lo strappo regolare in presenza di una idonea manovra nel cerotto Il giudizio sarà graduato in base al criterio Q1 |

- LOTTI 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 -18 -19 – 20 – 21 – 22 con le modalità di cui all’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e cioè con il criterio del prezzo più basso

L’aggiudicazione della fornitura verrà effettuata, dopo le valutazioni tecniche di idoneità, con il criterio di cui all’art. 82 del D.Lgs n. 163/2006, a favore della Ditta che, avendo proposto prodotti corrispondenti alla richiesta ed alle caratteristiche appositamente precisate nell’allegato “Capitolato tecnico - Sezione A”, avrà presentato l’offerta al prezzo più basso previa idoneità.

I criteri per l’attribuzione dei coefficienti sono riepilogati nella tabella seguente a cui rinviano puntualmente e specificamente i parametri di valutazione indicati nell’allegato “Sezione “A”  .

| Tipologia di criterio | Modalità di determinazione dei coefficienti | Formule / Scale utilizzate | Identif. |
| --- | --- | --- | --- |
| criteri di natura qualitativa con caratteristiche intangibili | I coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e la successiva trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. | Si utilizzerà una scala di cinque valori del tipo: eccellente coeff. 1,0 ottimo coeff. 0,7 buono coeff. 0,5 discreto coeff. 0,3 sufficiente coeff. 0,0 | Q1 |
| criteri di natura qualitativa con caratteristiche intangibili | I coefficienti saranno determinati attraverso confronto a coppie secondo le linee guida di cui all’allegato G DPR n. 207/2010. Le valutazioni attribuite ad ogni coppia di offerta da parte di tutti i commissari vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre valutazioni effettuate. Nel caso in cui le offerte da valutare siano in numero inferiore a 3, il metodo del confronto a coppie, ancorché previsto dal bando, non si applica: viene utilizzato. In tal caso viene utilizzato il metodo Q 1. |  | Q2 |
| criteri qualitativi di natura tangibile e misurabile oggettivamente | i valori risultanti dalla misurazione oggettiva dei parametri saranno trasformati mediante formule matematiche fondate sui principi indicati nel D.P.R. n. 207/2010 (allegato G) e cioè: coefficiente pari a 1 all’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione aggiudicatrice; coefficiente pari a 0 pari al valore posto a base di gara; coefficienti variabili da 0 a 1 determinati per interpolazione lineare per le diverse offerte fra i due valori | Per i parametri che valorizzano al rialzo le caratteristiche tecniche (offerta maggiore ( migliore coefficiente) si utilizzerà la formula (Valore offerta da valutare – Valore a base Gara) / (Valore offerta massima – Valore a Base di gara). Nel caso in cui non sia fissato il valore a base di gara si assumerà come tale il valore dell’offerta minima, diminuito del 20%. | Q 3 |
|  |  |  | Q 3 * |
|  |  | Per i parametri che valorizzano al ribasso le caratteristiche tecniche (offerta minore ( migliore coefficiente) si utilizzerà la formula (Valore a base Gara -Valore offerta da valutare) / (Valore a Base di gara - Valore offerta minima) Nel caso in cui non sia fissato il valore a base di gara si assumerà come tale il valore dell’offerta massima, aumentato del 20%. | Q 4 |
|  |  |  | Q 4 * |
| Per i criteri qualitativi di natura tangibile che prevedono la valutazione della presenza/assenza di una determinata caratteristica | Coefficiente 1 (presenza) o 0 (assenza) |  | Q 5 |